## Slide 1
전극 면저항(Sheet Resistance) 검사 설비
[개요] 4-Point Probe 방식으로 전극 표면의 면저항을 비접촉/접촉 방식으로 측정하여 도전재 분산 불량, 압연 불균일 등에 의한 전기적 품질 이상을 검출하는 설비입니다.
[처리 용량/성능] 라인 속도 40m/min 연동 인라인 검사

## Slide 2
상세 기술 사양서
구분 | 항목 | 사양값 | 비고
전기/전력 | 정격 전압 | 단상 220V 60Hz | 정밀 전류원 내장
검사 사양 | 면저항 측정 범위 | 0.1 ~ 1000 Ω/sq | 측정 정밀도 ±2%
검사 사양 | 측정 방식 | 4-Point Probe / 와전류 방식 | 접촉식·비접촉식 겸용 옵션
치수/중량 | 설비 크기 | 1600(W) x 1100(D) x 1800(H) mm | 압연 라인 후단 설치